|  | KERAKER Kerámia alapanyag és eszköz kereskedés Kozma Sándor H 7623 Pécs, Marosvásárhely u. 11. Tel/ fax.: 00 36 72 312 980 Mobil: 00 36 20 9122 087 E-mail: kozma@keraker.hu Internet: www.keraker.hu |
| --- | --- |

Műszaki adatlap

Termék:	kishajmási agyag

Szín:	vörös

Típus:	vákuumozott kézi korongos

vákuumozott gépi korongos

vákuumozott samottos

Képlékenység (Pfefferkorn):	38 %

Átlagszemcse:	11,5 (m

Nyerstörési szilárdság:	8 N/mm2

Száradási zsugorodás:	7 %

Égetési hőmérséklet:	  900-1060 (C

Égetési zsugorodás:  	900 (C-on       0,9 %

1000 (C-on       0,9 %

1040 (C-on       1,0 %

| Égetési hőmérséklet ((C) | 960 | 1020 | 1100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vízfelvétel (%) | 23,3 | 23,3 | 18 |
| Térfogatsúly (g/cm3) | 1,64 | 1,63 | 1,78 |
| Égetett hajlítószilárdság (N/mm2) | 19,0 | 22,3 | 31,9 |

Hőtágulási együttható (1100(C)

| 20 - 100 (C | 41,95 x 10-7 m/(mK) |
| --- | --- |
| 20 - 300 (C | 65,12 x 10-7 m/(mK) |
| 20 - 600 (C | 82,48 x 10-7 m/(mK) |

Oxidos összetétel (%):

| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | K2O | Na2O | Izz.veszt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54,85 | 15,67 | 3,41 | 0,60 | 8,04 | 2,51 | 2,28 | 0,81 | 10,82 |

Pécs, 1998. november 13.